纸张、纸板挺度测定仪

产品型号：ZTD-10A

产品用途：本仪器是根据GB/T2679.3《纸和纸板挺度的测定》和ISO05628《纸和纸板—静态弯曲挺度测定一般原理》的要求设计制造的。是ZTD-10型仪器的改进型，结构及测控系统均有很大提高，是机电一体化高科技产品.

产品特点

1.采用高科技数字电机和精简实用的传动结构

2.测量与控制系统采用以单片微机为中央处理单元数字电

3.配有相应的应用软件对整机进行控制，数据采集和数据处理

4.试验数据由液晶显示窗口显示，并由打印机打印试验报告，报告内容有弯曲力（mN），挺度即弯曲力矩mN，整机结构精简单，功备全，操作特别方便。

技术参数

1.测量范围: 0－10000mN 
2.示值误差:±1% 
3.试验长度: 5,10,15,20,25,50mm六种 
4.弯曲角度:5°-30° 
5.夹持器转速:200±20°（度/分） 
6.试样尺寸:试样宽度38±0.2mm 试样长度70mm
7.外形尺寸（长×宽×高）:330×340×230mm 
8.重量：约10 kg

标准配置：主机+微型打印机

依据标准：GB/T2679.3《纸和纸板挺度的测定》和ISO05628《纸和纸板—静态弯曲挺度测定一般原理》

更多信息来电咨询！

济南精基试验仪器有限公司

网址：www.sdjjyq.com   www.jnjjsyj.com

联系人：李安静

电话： 0531-88271101 88271103  88271109  13573179460

邮箱：1210042919@qq.com    QQ：1210042919

单品站:尘埃度仪- http://www.chenaiducedingyi.com

密封仪- http://www.mifengceshiyi.com

剥离试验机- http://www.dzboliji.com